修订《颗粒白土》化工行业标准

编制说明

- 任务来源和简要编制过程

- 任务来源

根据工业和信息化部办公厅发布的《关于印发2024年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科 [2024]18号），将于2025年9月完成《颗粒白土》化工行业标准的修订工作，项目编号：2024-0181T-HG。本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会归口。

- 简要编制过程

- 标准调研阶段

根据工业和信息化部办公厅发布的《关于印发2024年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科 [2024]18号），将于2025年9月完成《颗粒白土》化工行业标准的修订工作，项目编号：2024-0181T-HG。全国化学标准化技术委员会无机化工分会接到修订化工行业标准的任务后，首先向科研、生产和使用单位发函，进行调查并广泛征求修订标准的意见，确定起草小组。起草小组对调查情况进行汇总，并查阅国内外标准及相关技术资料，在此基础上编写了文献小结，提出修订标准的设想。

- 标准工作方案会阶段

2024年8月在哈尔滨召开了修订标准的工作方案会，与会代表对标准项目的设置、项目的指标及标准涉及到的内容进行了认真仔细的讨论，拟定了标准修订的工作内容、试验方案以及工作进度，通过了文献小结。具体工作安排为：由中海油天津化工研究院根据企业的建议提供标准中各个检测项目的试验方案，由参加起草的各个生产企业根据中海油天津化工研究设计院提供的试验方案进行试验验证工作，同时参加起草的各生产企业提供产品的质量月报数据和试验累积数据。中海油天津化工研究设计院在各起草单位完成试验工作的基础上，对试验数据及试验方法进行分析整理，在此基础上提出标准的征求意见稿、编制说明。

- 上网征求意见阶段

2025年5月由中海油天津化工研究设计院有限公司负责将标准征求意见稿（草案）、编制说明（草案）发给委员和生产厂家征求意见，并在www.trici.cn网上公开征求意见。

- 制标目的意义

颗粒白土主要成分为SiO₂，外观为灰白色或褐色不定形颗粒状。其用途广泛，主要用于石化行业芳烃提纯、航空煤油精炼，也用于润滑油、基础油、柴油等油品的精制，脱除油品中残余的烯烃、胶质、沥青、碱性氮化物等杂质。

随着经济迅速发展以及近年国家在石油化工领域不断加大对民营企业的开放，现在涉及使用颗粒白土的项目呈现数量多、规模大的局面，而且国家对矿产开发，废剂处理等环境和资源管控方面日臻完善。有关部门给企业的废剂处置指标逐步减少，使石化行业的很多企业面临生产和经营方面的巨大压力。因此，我们必须提高颗粒白土的主要性能，满足新形势下的市场需求，从目前市场情况看，主要有以下几个方面需要完善：

1、根据实际使用情况对比，颗粒白土脱色率每提高百分之一，用于产品脱色的颗粒白土用量可以减少百分之三左右。

2、现在的项目规模越来越大，颗粒白土装填量越来越多。所以需要产品密度相对较低的产品，堆积密度小的产品能有效减少颗粒白土用量，减轻环保压力，提升企业效益。

3、为增加颗粒白土吸附容量，延长颗粒白土使用周期。必须提高颗粒白土的比表面积。

4、根据用户实际使用情况分析，颗粒白土水含量每降低百分之一，产品投用时所需干燥的时间缩短12小时左右。

目前HG/T 2825-2009《颗粒白土》行业标准已发布实施14年，随着国内行业不断发展以及应用领域要求的提升，市场对颗粒白土有了更高的要求，同时科技不断创新，使颗粒白土生产工艺和产品质量有了很大的提高，原标准中的项目指标已不能完全反映产品的真实质量水平和应用现状。

修订化工行业标准HG/T 2825-2009《颗粒白土》，按照产品的生产和使用的实际情况，修订颗粒白土项目指标，使标准的技术指标更趋合理，真正起到引领和促进行业进步的作用，达到统一和规范市场的目的。标准的修订，并发布实施，对国内生产企业的生产管理和销售有着十分重要的指导意义。。

- 产品概况

- 性状

颗粒白土是以天然膨润土为主要原料经酸化处理及粘结成型加工而成的，外观为不定型或定型状颗粒，它与活性白土相比，颗粒白土的比表面积高，颗粒机械强度高，性能稳定、选择性好，具有很高的吸附能力。

- 用途

颗粒白土广泛用于石化行业芳烃提纯，航空煤油精炼，也用于润滑油、基础油、柴油等油品的精制，脱除油品中残余的烯烃、胶质、沥青、碱性氮化物等杂质。目前中石化、中石油、中海油及大型地方炼化例如恒力石化、盛虹炼化都在使用颗粒白土脱烯烃，国内每年消耗2万余吨。

- 生产方法

目前国内生产工艺有两种：

工艺一：

工艺2：

图  颗粒白土生产工艺简图

- 修标依据

1	积极采用国际和国外先进标准的原则；

2	有利于促进技术进步，提高产品质量的原则；

3	有利于合理利用资源，提高经济效益的原则；

4	符合用户的需要，保护消费者利益、促进对外贸易的原则；

5	遵循科学性、先进性、统一性的原则。

- 国内外标准概况

没有搜索到相关国际标准及先进的国外标准，本标准1997年首次制定，2009年第一次修订，本次为第二次修订，与其他现有标准、制定中的标准无冲突。

- 制定标准依据

- 生产企业的实际生产情况

- 用户要求

- 相关标准

- 国内生产厂质量月报

- 编制过程的试验数据。

- 标准技术内容的确定

- 范围

本文件规定了颗粒白土的产品分型、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存。

本文件适用于以膨润土为原料，经化学方法处理而制得的颗粒白土。该产品主要用于石油化工装置中脱除烯烃和羰基化合物及碱性氮化合物，也适用于航空煤油、柴油等各种燃料油的脱色精制。

- 指标的设定

根据企业提出修订计划的意见反馈，我们考虑将指标项目进行相应的调整，具体为：

- 增加比表面积有利于增加颗粒白土吸附容量，延长颗粒白土使用周期，所以本次修订建议更改了比表面积的Ⅰ型c从180 m2/g调整为200 m2/g，Ⅱ型的指标均增加20 m2/g，即180 m2/g、160 m2/g、140 m2/g；

- 根据用户实际使用情况分析，颗粒白土水含量每降低百分之一，产品投用时所需干燥的时间缩短12小时左右，有利于节约企业的能源。本次修订将水分Ⅰ型从8.0%调整为7.0%，Ⅱ型水分Ⅰ型从7.0%调整为6.0%；

- 随着项目规模越来越大，颗粒白土装填量越来越多，所以需要产品密度相对较低的产品，堆积密度小的产品能有效减少颗粒白土用量，减轻环保压力，本次修订将堆积密度从0. 6g/mL~0.9 g/mL调整为0.6 g/mL ~0.8 g/mL，并将原堆积密度改为松散堆积密度，避免与振实密度混淆，造成生产企业和用户对产品质量的要求不统一；

- 脱色率的提高有利于减少颗粒白土的用量，所以本次修订将脱色率从90%提高到92%。

- 石油产品中含有氮化物，我国原油含氮量偏高，通常在0.1%～0.5%，个别达到2%，它会影响油品的颜色，对其安定性有较大的影响，在加工过程中极微量氮化物就会导致催化剂中毒，需要对其进行脱碱性氮处理，游离酸指标的设置直接影响脱碱性氮的结果，原理上游离酸含量高有利于脱碱性氮的进行，因本次修订标准增加了脱碱性氮的用途，所以对于游离酸指标中进行相应的调整，原脱色脱烯烃要求不变，增加脱碱性氮要求，因为航煤产品是一种特殊的产品，可生产军用油，不能轻易变动指标，指标的变动需要航监委备案通过，而且航煤产品有银片腐蚀的指标要求，若游离酸增加会对银片产生腐蚀，所以本次修订标准对应航煤产品的脱碱性氮要求维持不大于0.2%，其他产品的脱碱性氮用途的游离酸要求规定为0.2%~0.8%。

- 详细的指标修订建议见下表：

表1  指标要求

| 项 目 |  |  |  | 指 标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ型 |  |  | Ⅱ型 |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | A | B | C |
| 比表面积（m2/g） |  |  | ≥ | 300 | 250 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| 游离酸（以H2SO4计）w/% | 用于脱烯烃、脱色等 |  | ≤ | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 用于脱碱性氮 | 航煤产品 | ≤ | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他产品 |  | 0.2~0.8 |  |  |  |  |  |
| 粒度 | 大于上限a颗粒量w/% |  | ≤ | 5.0 |  |  |  |  |  |
|  | 小于下限a颗粒量w/% |  | ≤ | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 水分w/% |  |  | ≤ | 7.0 |  |  | 5.0 |  |  |
| 松散堆积密度/(g/mL) |  |  |  | 0.6~0.8 |  |  |  |  |  |
| 脱烯烃初活性(以溴指数计)/(mgBr/100g油) |  |  | ≤ | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 颗粒抗压力/N |  |  | ≥ | 1.0 |  |  | 0.5 |  |  |
| 脱色率/% |  |  | ≥ | 92 |  |  |  |  |  |
| a 客户商议确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验方法的设定

  - 比表面积的测定

原标准采标GB/T 19587，该方法是生产企业和用户均认可的方法，所以本次修订标准继续采用该方法。

  - 游离酸的测定

原标准采用酸碱滴定法。该方法是生产企业和用户均认可的方法，所以本次修订标准继续采用该方法。

  - 粒度的测定

原标准采用筛分法。该方法是生产企业和用户均认可的方法，所以本次修订标准继续采用该方法。

  - 水分的测定

原标准水分的测定采用重量法。该方法是生产企业和用户均认可的方法，所以本次修订标准继续采用该方法。

  - 松散堆积密度的测定

原标准采用一定量的试料通过圆锥形漏斗，进入一已知容积的圆柱形料罐中，测定装满料罐所需试料的质量。该方法是生产企业和用户均认可的方法，所以本次修订标准继续采用该方法。

  - 脱烯烃初活性

采用溴指数测定仪测定，即将试样装入柱式反应器中，在规定的温度、压力、空速条件下，连续通入标准油﹝溴指数为100 mgBr/100g油﹞，流出液在溴指数测定仪上测定其结果。该方法是生产企业和用户均认可的方法，所以本次修订标准继续采用该方法。

  - 颗粒抗压力的测定

原标准采用选取规定粒度的50粒样品，测定每一颗粒抗压强度，以算术平均值为测定结果。该方法是生产企业和用户均认可的方法，所以本次修订标准继续采用该方法。

  - 脱色率的测定

原标准采用HG/T 2569-2007的方法测定，该方法是生产企业和用户均认可的方法，所以本次修订标准继续采用该方法。

- 检验规则

  - 本文件采用型式检验和出厂检验。

    - 型式检验

要求中规定的所有指标项目为型式检验项目，在正常生产情况下，每6个月至少进行一次型式检验。在下列情况之一时，必须进行型式检验：

a)更新关键生产工艺；

b)主要原料有变化；

c)停产又恢复生产；

d)与上次型式检验有较大差异；

e)合同规定。

    - 出厂检验

要求中规定的比表面积、游离酸、粒度、水分、堆积密度、颗粒抗压力和脱色率为出厂检验项目，应逐批试验。

  - 生产企业用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一规格同型号的颗粒白土为一批，每批产品不超过50 t。

  - 按GB/T 6678 的规定确定采样单元数。每一包装单元采样时，用取样器分别从包装的上、中、下三部各取等量样品，每一包装单元不少于100 g，将所取样品充分混合，用四分法进行缩分。共取出不少于1000 g的样品，将所取样品混匀后，立即分装于两个清洁干燥的样品包装中，密封，粘贴标签，注明：生产厂名、产品名称、批号、采样日期和采样者姓名。一份用于检验，另一份保存三个月备查。生产厂可在包装线上自动取样或包装封口前采样。

  - 采用GB/T 8170规定修约值比较法判断检验结果是否符合本文件。

  - 检验结果如有一项指标不符合本文件要求时，应重新自两倍量的包装袋中采样进行复验，复验结果即使只有一项指标不符合本文件要求时，则整批产品为不合格。

- 标志和随行文件

  - 颗粒白土包装上应有牢固清晰的标志，内容包括生产厂名、厂址、产品名称、规格型号、净重、本文件编号及GB/T 191—2008中规定的“怕雨”标志。

  - 每批出厂的产品都应附有质量证明书。内容包括生产厂名、厂址、产品名称、规格型号、净含量、批号或生产日期、产品质量符合本文件的证明和本文件编号。

- 包装、运输和贮存

  - 颗粒白土采用双层包装，内层采用聚乙烯塑料薄膜袋，外层为聚丙烯编织袋。每袋包装净含量为20 kg、25 kg、50 kg，也可根据用户要求进行包装。

  - 包装时将颗粒白土装入袋内，将袋内余气排出，内袋用尼龙绳扎口，外袋采用缝口。

  - 颗粒白土在运输过程中应避免雨淋、受潮、曝晒和包装破损。不得与酸碱类物质混运。

  - 颗粒白土应置于通风干燥、无腐蚀的库房内，防止雨淋、受潮。

- 标准属性

本标准为推荐性化工行业标准。

- 标准水平分析

本标准制定根据国内实际生产和使用情况进行，指标项目和要求设置合理，试验方法采用经典、通用的分析方法以及仪器分析方法，可操作性强，从而使测定结果更加稳定、精确、可靠，综上所述，本标准达到国内先进水平。

附件1：指标参数和分析方法对比表

指标参数对比表

| 项 目 |  |  |  | 修订标准指标要求 |  |  |  |  |  | 2009版指标要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ型 |  |  | Ⅱ型 |  |  | Ⅰ型 |  |  | Ⅱ型 |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 比表面积（m2/g） |  |  | ≥ | 300 | 250 | 200 | 180 | 160 | 140 | 300 | 250 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 游离酸（以H2SO4计）w/% | 用于脱烯烃、脱色等 |  | ≤ | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |
|  | 用于脱碱性氮 | 航煤产品 | ≤ | 0.2 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |
|  |  | 其他产品 |  | 0.2~0.8 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |
| 粒度 | 大于上限a颗粒量w/% |  | ≤ | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 小于下限a颗粒量w/% |  | ≤ | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 水分w/% |  |  | ≤ | 7 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  |
| 松散堆积密度/(g/mL) |  |  |  | 0.6~0.8 |  |  |  |  |  | 0.6~0.9 |  |  | 0.6~0.9 |  |  |
| 脱烯烃初活性(以溴指数计)/(mgBr/100g油) |  |  | ≤ | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 颗粒抗压力/N |  |  | ≥ | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  |
| 脱色率/% |  |  | ≥ | 92 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |
| a 客户商议确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析方法对比表

| 项目 | 本次修订 | 2009版标准 |
| --- | --- | --- |
| 比表面积 | 气体吸附BET法 | 气体吸附BET法 |
| 游离酸 | 酸碱滴定法 | 酸碱滴定法 |
| 粒度 | 筛分法 | 筛分法 |
| 水分 | 重量法 | 重量法 |
| 松散堆积密度 | 称重法 | 称重法 |
| 脱烯烃初活性(以溴指数计) | 溴指数测定仪 | 溴指数测定仪 |
| 颗粒抗压力 | 强度测定仪 | 强度测定仪 |
| 脱色率 | 分光光度计 | 分光光度计 |

附件2：企业质量数据

安吉县中新活性白土有限公司颗粒白土质量月报

| 日期 | 比表面积 （m2/g） | 游离酸（以H2SO4计）w/% |  | 粒度w/% |  | 水分 w/% | 松散堆积密度 g/mL | 脱烯烃初活性 （以溴指数计）/mgBr/100g油 | 颗粒抗压力 N | 脱色率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于脱烯烃、脱色等 | 用于脱碱性氮 | 大于上限a颗粒量 | 小于下限a颗粒量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 217.6 | 0.15 | 0.15 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.72 | 2.1 | 1.6 | 97.5 |
| 2 | 215.2 | 0.16 | 0.16 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.5 | 97.5 |
| 3 | 217.3 | 0.16 | 0.16 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.72 | 2.3 | 1.5 | 97.6 |
| 4 | 213.3 | 0.15 | 0.15 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.71 | 2.2 | 1.7 | 97.5 |
| 5 | 215.1 | 0.13 | 0.13 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.6 | 97.6 |
| 6 | 216.2 | 0.16 | 0.16 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.71 | 2.1 | 1.7 | 97.7 |
| 7 | 212.8 | 0.17 | 0.17 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.72 | 2.2 | 1.5 | 97.5 |
| 8 | 218.5 | 0.17 | 0.17 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.72 | 2.3 | 1.6 | 97.7 |
| 9 | 215.6 | 0.16 | 0.16 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.71 | 2.2 | 1.7 | 97.6 |
| 10 | 211.7 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.73 | 2.1 | 1.6 | 97.5 |
| 11 | 215.7 | 0.13 | 0.13 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.72 | 2.2 | 1.8 | 97.5 |
| 12 | 217.2 | 0.16 | 0.16 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.72 | 2.1 | 1.7 | 97.7 |

杭州永盛催化剂有限公司颗粒白土质量月报

| 日期 | 比表面积 （m2/g） | 游离酸（以H2SO4计）w/% |  | 粒度w/% |  | 水分 w/% | 松散堆积密度 g/mL | 脱烯烃初活性 （以溴指数计）/mgBr/100g油 | 颗粒抗压力 N | 脱色率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于脱烯烃、脱色等 | 用于脱碱性氮 | 大于上限a颗粒量 | 小于下限a颗粒量 |  |  |  |  |  |
| 2023.10 | 201.6 | 0.15 |  | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 0.74 | 2.13 | 0.75 | 97.3 |
| 2023.11 | 198.6 | 0.16 | 0.82 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 0.74 | 2.04 | 0.81 | 96.8 |
| 2023.12 | 201.6 | 0.15 |  | 1.3 | 2.3 | 2 | 0.75 | 1.65 | 0.75 | 97.1 |
| 2024.01 | 203.4 | 0.16 | 0.88 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 0.74 | 1.45 | 0.78 | 97.5 |
| 2024.02 | 199.4 | 0.15 |  | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.74 | 2.36 | 0.81 | 96.2 |
| 2024.03 | 204.1 | 0.14 |  | 3.1 | 1.0 | 1.1 | 0.76 | 2.14 | 0.71 | 96.8 |
| 2024.04 | 200.6 | 0.16 | 0.91 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 0.74 | 1.69 | 0.74 | 96.3 |
| 2024.05 | 196.5 | 0.16 |  | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0.75 | 2.65 | 0.82 | 96.8 |
| 2024.06 | 198.4 | 0.17 | 0.88 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 0.74 | 1.54 | 0.74 | 97.2 |
| 2024.07 | 201.6 | 0.15 |  | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.74 | 2.09 | 0.78 | 96.8 |
| 2024.08 | 207.3 | 0.16 | 0.86 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 0.75 | 1.52 | 0.88 | 96.5 |
| 2024.09 | 206.5 | 0.15 |  | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 0.74 | 1.45 | 0.85 | 96.8 |

内蒙古宁城天宇膨润土科技有限公司颗粒白土质量月报

| 项目 | 日期 | 比表面积 （m²/g） | 游离酸（以H2SO4）w/% |  | 粒度w/% |  | 水分w/% | 松散堆积密度 g/mL | 脱烯烃初活性（以溴指数计）/mgBr/100g油 | 颗粒抗压力N | 脱色率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用于脱烯烃、脱色等 | 用于脱碱性氮 | 大于上限a颗粒量 | 小于下限a颗粒量 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年1月 | 324 | 0.17 |  | 0.5 | 1.5 | 5.2 | 0.72 | 2.0 | 1.9 | 92 |
|  | 2024年3月 | 314 | 0.16 |  | 0.5 | 1.5 | 5.7 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 93 |
|  | 2024年4月 | 322 | 0.15 |  | 0.5 | 2 | 4.9 | 0.69 | 2.0 | 2.8 | 94 |
|  | 2024年5月 | 307 | 0.18 |  | 0.5 | 1.5 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 91 |
|  | 2024年6月 | 316 | 0.15 |  | 0.5 | 1.0 | 5.2 | 0.69 | 2.0 | 2.0 | 93 |
|  | 2024年7月 | 424 | 0.17 |  | 0.5 | 1.0 | 5.2 | 0.69 | 1.9 | 1.9 | 92 |
|  | 2024年8月 | 328 | 0.18 |  | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 96 |
|  | 2024年9月 | 325 | 0.17 |  | 0.5 | 1.1 | 4.8 | 0.69 | 2.1 | 2.2 | 95 |
|  | 2024年10月 | 320 | 0.18 |  | 0.5 | 1.2 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 94 |
|  | 2023年11月 | 328 | 0.16 |  | 0.5 | 1.0 | 5.8 | 0.69 | 2.0 | 2.7 | 96 |
|  | 2023年12月 | 359 | 0.15 |  | 0.5 | 1.0 | 6 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 96 |

附件3：试验累积数据

# 内蒙古宁城天宇膨润土科技有限公司累积试验数据

| 批次 | 比表面积 （m²/g） | 游离酸（以H2SO4）w/% |  | 粒度w/% |  | 水分w/% | 松散堆积密度 g/mL | 脱烯烃初活性（以溴指数计）/mgBr/100g油 | 颗粒抗压力N | 脱色率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于脱烯烃、脱色等 | 用于脱碱性氮 | 大于上限a颗粒量 | 小于下限a颗粒量 |  |  |  |  |  |
| 240301 | 280 |  | 0.68 | 0.1 | 1.0 | 4.8 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 96 |
| 240302 | 278 |  | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 0.69 | 2 | 1.9 | 93 |
| 240401 | 281 |  | 0.75 | 0.5 | 1.2 | 5.1 | 0.7 | 1.9 | 2.0 | 95 |
| 240402 | 279 |  | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 5.5 | 0.69 | 2 | 2.2 | 96 |
| 240403 | 275 |  | 0.74 | 0.1 | 1.5 | 4.9 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | 92 |
| 240501 | 280 |  | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 5.0 | 0.69 | 1.9 | 1.9 | 92 |
| 240502 | 285 |  | 0.74 | 0.5 | 1.2 | 5.3 | 0.69 | 1.9 | 2.1 | 93 |
| 240503 | 280 |  | 0.78 | 0.3 | 1.5 | 5.2 | 0.69 | 2 | 2.0 | 94 |

杭州永盛催化剂有限公司颗粒白土试验累积数据

| 批号 | 比表面积 （m2/g） | 游离酸（以H2SO4计）w/% |  | 粒度w/% |  | 水分 w/% | 松散堆积密度 g/mL | 脱烯烃初活性 （以溴指数计）/mgBr/100g油 | 颗粒抗压力 N | 脱色率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于脱烯烃、脱色等 | 用于脱碱性氮 | 大于上限a颗粒量 | 小于下限a颗粒量 |  |  |  |  |  |
| 20240107 | 201.5 | 0.17 |  | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.75 | 1.24 | 0.79 | 97.4 |
| 20240215 | 198.7 |  | 0.86 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 0.74 | 2.13 | 0.81 | 96.8 |
| 20240311 | 203.5 | 0.15 |  | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 0.74 | 2.51 | 0.79 | 97.2 |
| 20240513 | 198.6 |  | 0.87 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0.74 | 1.52 | 0.81 | 96.7 |
| 20240607 | 206.3 | 0.16 |  | 2.6 | 2.0 | 3.1 | 0.75 | 2.71 | 0.86 | 97.3 |
| 20240631 | 204.3 | 0.17 |  | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 0.74 | 1.56 | 0.84 | 96.4 |
| 20240731 | 196.5 |  | 0.87 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.75 | 2.31 | 0.75 | 95.9 |
| 20240823 | 204.6 | 0.15 |  | 1.9 | 1.1 | 2.1 | 0.74 | 1.64 | 0.74 | 96.4 |

安吉县中新活性白土有限公司颗粒白土试验累积数据

| 批号 | 比表面积 （m2/g） | 游离酸（以H2SO4计）w/% |  | 粒度w/% |  | 水分 w/% | 松散堆积密度 g/mL | 脱烯烃初活性 （以溴指数计）/mgBr/100g油 | 颗粒抗压力 N | 脱色率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于脱烯烃、脱色等 | 用于脱碱性氮 | 大于上限a颗粒量 | 小于下限a颗粒量 |  |  |  |  |  |
| 2411A | 217.6 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.6 | 97.6 |
| 2411B | 216.2 | 0.16 | 0.16 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.72 | 2.2 | 1.6 | 97.6 |
| 2411C | 215.3 | 0.13 | 0.13 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.71 | 2.2 | 1.7 | 97.5 |
| 2411D | 218.5 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.72 | 2.1 | 1.6 | 97.6 |
| 2411E | 216.2 | 0.14 | 0.14 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.72 | 2.2 | 1.5 | 97.5 |
| 2411F | 217.1 | 0.16 | 0.16 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.8 | 97.6 |
| 2411G | 216.5 | 0.15 | 0.15 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.71 | 2.1 | 1.7 | 97.7 |
| 2411H | 217.3 | 0.13 | 0.13 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.71 | 2.2 | 1.5 | 97.6 |

附件4  平行性试验数据

| 安吉县中新活性白土有限公司颗粒白土平行试验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比表面积 （m2/g） | 游离酸（以H2SO4计）w/% |  | 粒度w/% |  | 水分 w/% | 松散堆积密度 g/mL | 脱烯烃初活性 （以溴指数计）/mgBr/100g油 | 颗粒抗压力 N | 脱色率 % |
|  |  | 用于脱烯烃、脱色等 | 用于脱碱性氮 | 大于上限a颗粒量 | 小于下限a颗粒量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 217.5 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.6 | 97.6 |
| 2 | 217.5 | 0.15 | 0.15 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.6 | 97.5 |
| 3 | 217.6 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.6 | 97.5 |
| 4 | 217.9 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.5 | 97.6 |
| 5 | 218.1 | 0.16 | 0.16 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.5 | 97.5 |
| 6 | 217.7 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.6 | 97.5 |
| 7 | 217.8 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.5 | 97.5 |
| 8 | 217.6 | 0.15 | 0.15 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.72 | 2.1 | 1.5 | 97.6 |

杭州永盛催化剂有限公司颗粒白土平行试验数据

| 序号 | 比表面积 （m2/g） | 游离酸（以H2SO4计）w/% |  | 粒度w/% |  | 水分 w/% | 松散堆积密度 g/mL | 脱烯烃初活性 （以溴指数计）/mgBr/100g油 | 颗粒抗压力 N | 脱色率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于脱烯烃、脱色等 | 用于脱碱性氮 | 大于上限a颗粒量 | 小于下限a颗粒量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 198.4 | 0.15 |  | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 0.74 | 2.14 | 0.78 | 96.2 |
| 2 | 201.3 | 0.15 |  | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 0.74 | 2.10 | 0.78 | 96.4 |
| 3 | 198.7 | 0.14 |  | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 0.74 | 2.07 | 0.77 | 96.5 |
| 4 | 198.2 | 0.15 |  | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 0.74 | 1.98 | 0.78 | 96.5 |
| 5 | 199.7 | 0.16 |  | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 0.75 | 2.10 | 0.77 | 96.4 |
| 6 | 198.6 | 0.15 |  | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.74 | 2.13 | 0.78 | 96.4 |
| 7 | 195.4 | 0.14 |  | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 0.74 | 2.11 | 0.78 | 96.7 |
| 8 | 197.9 | 0.15 |  | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 0.75 | 2.05 | 0.77 | 96.8 |

# 内蒙古宁城天宇膨润土科技有限公司平行试验数据

| 序号 | 比表面积 （m²/g） | 游离酸（以H2SO4）w/% |  | 粒度w/% |  | 水分w/% | 松散堆积密度 g/mL | 脱烯烃初活性（以溴指数计）/mgBr/100g油 | 颗粒抗压力N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于脱烯烃、脱色等 | 用于脱碱性氮 | 大于上限a颗粒量 | 小于下限a颗粒量 |  |  |  |  |
| 1 | 280 |  | 0.68 | 0.1 | 1.0 | 4.8 | 0.7 | 1.9 | 1.8 |
| 2 | 279 |  | 0.68 | 0.1 | 1.0 | 4.8 | 0.7 | 1.9 | 1.8 |
| 3 | 282 |  | 0.70 | 0.1 | 1.1 | 4.7 | 0.69 | 2 | 1.9 |
| 4 | 280 |  | 0.68 | 0.1 | 1.0 | 4.8 | 0.7 | 1.9 | 1.8 |
| 5 | 284 |  | 0.70 | 0.1 | 1.1 | 4.7 | 0.69 | 2 | 1.9 |
| 6 | 281 |  | 0.71 | 0.1 | 1.0 | 4.8 | 0.7 | 2 | 1.9 |
| 7 | 280 |  | 0.70 | 0.1 | 1.2 | 4.9 | 0.69 | 1.9 | 1.8 |
| 8 | 282 |  | 0.69 | 0.1 | 1.0 | 4.9 | 0.69 | 1.9 | 1.9 |